# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

B-01. 00. 00 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. ROZBIÓRKI.

  - WSTĘP.

    - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

    - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, w tym robót wymienionych w punkcie 1.1.

    - Zakres robót objętych SST.

B.01.01.00 – Rozbiórki.

    - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

    - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

  - MATERIAŁY.

Dla robót wg B.01.01.00 materiały nie występują.

  - SPRZĘT.

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

  - TRANSPORT.

Transport materiałów z rozbiórki dopuszczonymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

  - WYKONANIE ROBÓT.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

    - teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami bhp,

    - zdemontować istniejące uzbrojenie.

  - Roboty rozbiórkowe.

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych.

    - Rozbiórki.

Chodniki rozebrać ręcznie.

Materiał odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

Teren oczyścić z resztek materiałów.

  - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.

  - OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

  - ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadą odbioru robót zanikających.

  - PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez Inspektora nadzoru.

  - UWAGI SZCZEGÓŁOWE.

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru.

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. B-02. 00. 00 - ROBOTY ZIEMNE.

  - WSTĘP.

    - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla wykonania fundamentów Wiat grillowych oraz górki saneczkowo-rowerowej.

    - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, w tym robót wymienionych w punkcie 1.1.

    - Zakres robót objętych SST.

B.02.01.00 –Wykopy.

B.02.02.00 – Warstwy podsypkowe i filtracyjne.

B.02.02.02 - Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.

B.02.03.00 – Zasypki.

B.02.04.00 – Transport gruntu.

    - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

    - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

  - MATERIAŁY.

    - Grunty.

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:

- uziarnienie do 50 mm,

- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,

- zawartość frakcji pyłowej do 2%,

- zawartość cząstek organicznych do 2%.

    - Do wykonania podkładu i do zasypania wykopu należy stosować piasek zwykły.

Parametry piasku:

max. średnica ziaren <120 mm,

wskaźnik różnoziarności U>5,

granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0.5 mm = W<40%,

zawartość części organicznych I<2%,

pęcznienie pod wpływem wody P<5%,

odporność na rozpad <5%,

współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is=1.0-k>5m/d.

  - SPRZĘT.

    - Roboty winny być wykonane ręcznie lub mechanicznie.

  - TRANSPORT.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

    - Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

  - WYKONANIE ROBÓT.

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów i prowadzenia robót fundamentowych konieczne jest bezwarunkowe kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do dokumentacji projektowej.

Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonać pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.

W czasie wykonywania wykopów i ich umocnienia szalowaniem należy prowadzić dziennik, w którym należy zawrzeć:

ogólną charakterystykę umocnienia wykopu,

szkic usytuowania umocnień,

dane odnośnie zagłębienia elementów umocnień i ewentualnych trudności w trakcie ich wykonywania.

    - Zabezpieczenie skarp wykopów.

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:

w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,

w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5.

    - W wykopach powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych,

naruszenie stanu naturalnego skarpy wykopu, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane za zachowaniem bezpiecznych nachyleń,

stan ścian wykopów należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.

    - Tolerancje wykonania wykopów.

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10 cm.

    - Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.

Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy natychmiast porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

    - Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:

0.25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,

0.5 – 1.0 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi, tzw. żabami lub ciężkimi tarczami,

0.4 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

    - Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż Js = 0.95 wg próby normalnej Procotra.

    - Nasypanie i zagęszczenie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

  - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

    - Wymagania dla robót ziemnych w punktach 5.1 do 5.3.

    - Sprawdzenie i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnione w p. 10.

  - Wykopy wg B.02.01.00

    - Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

    - zgodność wykonania robót z dokumentacją,

    - prawidłowość wytyczenia robót w terenie,

    - przygotowanie terenu,

    - rodzaj i stan gruntu w podłożu,

    - wymiary wykopów,

    - zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

  - OBMIAR ROBÓT.

    - Jednostkami obmiarowymi dla wykopów, podkładów i nasypów, zasypek i transportu gruntu – m3.

    - zanikających.

  - PODSTAWA PŁATNOŚCI.

– Wykopy –płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

wykonanie zarysu wykopu, lub nasypu

odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

dwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania i rozbiórki umocnień (szalunków).

– Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu z zagęszczeniem. Cena obejmuje:

dostarczenie materiałów,

uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.

– Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje:

dostarczenie materiałów,

zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.

– Transport gruntu – płaci się za m3wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje:

załadowanie gruntu na środki transportu,

przewóz na wskazaną odległość, wyładunek z rozplantowaniem z grubsza,

utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.

  - PRZEPISY ZWIĄZANE.

    - PN-B-06050:1999	Roboty ziemne. Wymagania ogólne. PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia. Podział.

    - PN-B-02481:1999	Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole

- literowe i jednostki miary.

    - BN-77/8931-12	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. PN-B-10736:1999	Roboty ziemne. Przewody podziemne.

    - ITB 290/90	Instrukcja stosowania penometru stożkowego do badań gruntów budowlanych.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. B-04. 00. 00 - BETON.

  - WSTĘP.

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich

  - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót,

Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem.

B.04.01.00 – Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 – Podbetony.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

  - MATERIAŁY.

    - Składniki mieszanki betonowej.

      - Cement.

Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 w następujących markach:

marki ‘25’ – do betonu klasy B7.5 - B20,

marki ‘35’ – do betonu klasy wyższej niż B20.

Świadectwo jakości cementu.

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczególnych partii cementu.

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu.

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe.

Miejsca i okres składowania.

Dla cementu pakowanego składowiska otwarte zadaszone lub magazyny zamknięte. Podłoża twarde i suche, pochylone, zabezpieczające ściekanie wody.

Podłogi magazynów winne być suche i czyste, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Cement nie może być użyty po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania w zadaszonych składach otwartych,

po upływie okresy trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych.

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

  - Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymogom normy PN-B- 06712:1997, z tym że marka kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

    - Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenia:

składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.

  - Wymagania do betonu użytego w konstrukcji.

Wymagania do betonu B20 co do szczelności i mrozoodporności wg PN- EN 206-1:2003.

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.

  - SPRZĘT.

Nie dopuszcza się stosowania betoniarek o wymuszonym działaniu (wolno spadowych).

  - TRANSPORT.

Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.

  - WYKONANIE ROBÓT.

    - Zalecenia ogólne.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

    - Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu należy stosować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:

usunięcie luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,

obfite zwilżenie wodą i narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

  - Pobieranie próbek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

  - Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznięciem.

  - Pielęgnacja betonu.

Sposób pielęgnacji betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 st.C należy nie później niź po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielęgnacji.

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności prze okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej w przypadku prefabrykatów.

  - KONTROLA JAKOŚCI.

    - Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.

  - OBMIAR ROBÓT.

    - Jednostkami obmiaru są:

    - B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji,

    - B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu.

  - ODBIÓR ROBÓT.

    - Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.

  - PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Płaci się za jednostki podane w punkcie 7.

pielęgnację betonu,

rozbiórkę deskowania i rusztowań,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granicę obiektu.

  - PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-EN 206-1:2003	Beton.

PN-EN 196-1:1996	Cement. Oznaczenie wytrzymałości. PN-EN 196-3:1996	Cement. Oznaczenie czasu wiązania. PN-EN 196-6:1997Cement. Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-B-30000:1990		Cement portlandzki.

PN-88/B-30001	Cement portlandzki z dodatkami. PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu.

ITB 194/98	Badanie cech betonu na próbkach.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. B-10. 00. 00 - ROBOTY POKRYWCZE.

  - WSTĘP.

  - Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pokryciem dachowym.

  - Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, w tym robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi tzn.:

    - B.10.01.00 – Pokrycie dachów.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

  - MATERIAŁY.

  - Wymagania ogólne.

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do pokryć papowych należy stosować papy nie podlegające rozkładowi biologicznemu.

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.

Materiały pokrywcze powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach.

Kolor określa projekt techniczny.

Jakość powłok musi być zgodna z normą PN-84/H-92126.

Pokrycia dachowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

  - SPRZĘT.

    - Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu.

  - TRANSPORT.

    - Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

    - Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

  - KONTROLA JAKOŚCI.

Wymagana jakości materiałów pokrywczych winna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów pokrywczych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.

Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

  - OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiarową robót jest:

dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni,

lość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

  - ODBIÓR ROBÓT.

    - Odbiór podłoża.

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia.

Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.

  - Odbiór robót pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

Dokonanie odbioru częściowego winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia z urządzeniami odprowadzającymi wodę, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

  - PODSTAWA PŁATNOŚCI.

B.10.01.00 – Pokrycia z papy.

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej.

Wymagania i badania przy odbiorze.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KONSTRUKCJE  DREWNIANE

KOD WG CPV 45260000-7	Roboty w zakresie wykonywania konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

## WSTĘP

    - Przedmiot stosowania SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  dotyczących  konstrukcji  drewnianych

## Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych wyżej.

## Zakres robót objętych SST

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych obiektów budowlanych nie narażonych na agresywne działanie środowiska, projektowanych wg PN-B-03150:2000.

Zakres obejmuje konstrukcje dachowe i stropowe.

Zakres nie obejmuje konstrukcji mostowych i hydrotechnicznych, rusztowań, form do wykonywania elementów z betonu oraz zabezpieczeń wykopów.

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie.

    - W zakres tych robót wchodzą: krokwie, płatwie, słupki

## Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normą PN-B-03150:2000, normami związanymi, a także podanymi niżej:

Klasa kontroli – określa przedmiot i zakres kontroli zgodnie z postanowieniami p. 6.

Odchyłka  –  różnica  pomiędzy  rzeczywistym  wymiarem  lub  usytuowaniem  elementu  a  wartościami nominalnymi podanymi w projekcie, SST.

Odchyłka dopuszczalna – wartość dopuszczalna odchyłki określona w projekcie, SST.

Punkt pozycyjny – punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjnej.

Tolerancja – suma bezwzględnych wartości odchyłek.

Tolerancje specjalne – tolerancje zaostrzone, gwarantujące spełnienie założeń projektowych, dotyczących bezpieczeństwa lub innych właściwości funkcjonalnych obiektu.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową,

SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

## MATERIAŁY

  - Drewno lite

Konstrukcje  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  wykonane  z  tarcicy  iglastej  lub  topoli,  sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wkładki,  klocki,  drobne  elementy  konstrukcyjne  itp.  należy  wykonywać  z  drewna  twardego,  np. dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji  powinny  być  oparte  na  ocenie  wizualnej  lub  mechanicznej,  na  nieniszczących  metodach pomiaru  jednej  lub  więcej  właściwości.  Klasyfikacja  wizualna  lub  mechaniczna  powinna  spełniać wymagania   podane   w   normach:   PN-82/D-94021,   PN-EN   518:2000,   PN-EN   519:2000.   Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338:1999.

Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.

Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż:

18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem

23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.

Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być, w zależności od zakresu jej stosowania – zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna  być  przeprowadzona zgodnie z wymaganiami  PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie,  przechowywanie  i  transport  tarcicy  sortowanej  wytrzymałościowo  powinny  być  zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

## Łączniki mechaniczne

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ,wkrętów do drewna, śrub, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy użytkowania – zgodnie z PN-B-03150:2000.

Trójwymiarowe  łączniki  do  konstrukcji  drewnianych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/II, 17/2003 lub ETAG nr 15.

## Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.

## Składowanie elementów

Elementy   konstrukcji   z   drewna   lub   materiałów   drewnopochodnych   powinny   być   składowane w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami, zgodnie z instrukcją producenta.

Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, winno  się je odizolować od podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, na wysokości co najmniej 20cm od podłoża. Elementy poziome w postaci belek, elementów stropowych powinny być składowane na

podkładach rozmieszczonych zgodnie z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną. Przy układaniu warstwowym wysokość nie powinna przekraczać trzech warstw elementów.

## SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

piły ręczne i tarczowe

dłutownice

wyrzynarki

młotki drewniane i metalowe.

## TRANSPORT

## Transport powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi regulującymi przewóz materiałów.

## Wykonawca powinien mieć zabezpieczony transport w postaci samochodów ciężarowych o ładowności odpowiedniej do ładunku.

## Materiały drewniane powinny być zabezpieczone przed wilgocią podczas transportu i składowania.

## WYKONANIE ROBÓT I METODY KONTROLI ORAZ TOLERANCJE WYMIAROWE

    - Zasady ogólne

Elementy  konstrukcji  drewnianych  powinny  być  zgodne  z  projektem  budowlanym  (dokumentacją techniczną).

Rozróżnia  się  tolerancje  normalne  klasy  N1  i  N2  oraz  tolerancje  specjalne.  Jeśli  w  ustaleniach projektowych  wymagania  dotyczące  tolerancji  nie  są  podane,  stosuje  się  klasę  N1.  Stosowanie  klasy tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych  z punktu widzenia niezawodności   konstrukcji   o   poważnych   konsekwencjach   w   razie   zniszczenia,   oraz   konstrukcji o charakterze monumentalnym lub konstrukcji, którym stawia się wysokie wymagania jakościowe.  Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji technicznej. Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości  i  wysokości  elementu  nie  powinny  przekraczać  wielkości  zamieszczonych  w  dokumentacji technicznej

Elementy  konstrukcji  drewnianych  produkowane  przemysłowo  powinny  być  objęte  kontrolą  jakości zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości.

Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych – w zależności od zakresu ich stosowania – nie powinna przekraczać wartości przewidzianych normą PN-B-03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Części  elementów  konstrukcji  stykające  się  z  elementami  konstrukcji  z  innych  chłonących  wilgoć materiałów powinny być izolowane.

Preparaty  i  zalecana  technologia  zabezpieczenia  elementów  konstrukcji  z  drewna  i/lub  materiałów drewnopochodnych  przed  wilgocią,  korozją  chemiczną,  biologiczną  i  ogniem  powinny  być  podane w dokumentacji technicznej.

## Dachy

    - Więźba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania szablonu powinna wynosić ± 1 mm. Wymiary szablonu i elementu należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementu nie powinna różnić się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż ± 1 mm.

Połączenia krokwi  połaci trójkątnych (tzw. kulawek)  z krokwiami  narożnymi  i  koszowymi -  o  ile projekt nie przewiduje inaczej - mogą być wykonane na styk i przybite gwoździami.

Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać:

± 20 mm	w przypadku wiązarów,

± 10 mm	w przypadku krokwi.

Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscu styku impregnowane środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą.

    - Deskowanie połaci dachowych

Deskowanie połaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej - powinno być wykonane z desek co najmniej II klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG sortowanej wytrzymałościowo. Szerokość desek powinna być nie większa niż 180 mm, a grubość min. 25 mm (przy zagęszczonych krokwiach dopuszcza się 19 mm lub 22 mm). Otwory po sękach nie powinny przekraczać 20 mm.

Deski powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i ułożone stroną do-rdzeniową ku dołowi oraz przybite do każdej krokwi co najmniej jednym gwoździem o długości równej co najmniej 2,5-krotnej ich grubości. Czoła desek powinny się stykać na krokwiach. Górne płaszczyzny desek nie powinny mieć oflisów (oblin).

Deski połaci dachowych pod pokrycie papowe powinny być ułożone na styk lub przylgę.

Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być większe niż 2 mm/m i 30 mm na całej długości dachu. Przy kryciu dachu dachówką,  wzdłuż okapu powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łat o grubość dachówki.

Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy (np. ocynkowanej lub cynkowej) nie powinny być większe niż 40 mm. W przypadku krycia blachą „w łuskę" lub „w karo"" deski powinny być ułożone szczelnie na styk.

Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony spływu wody po połaci dachowej, powinny być wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki, poza komin. Deski odbojów powinny być układane na styk.

## Wykonanie połączeń

Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną.

Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN.385 i PN-EN 387.

Złącza   na   łączniki   mechaniczne   powinny   być   wykonane   zgodnie   z   dokumentacją   techniczną, z  uwzględnieniem  rodzaju  łączników,  ich  zgodności  z  normami  przedmiotowymi  oraz  ich  rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000.

Złącza  na  płytki  kolczaste  -  w  zależności  od  typu  płytek  -  powinny  odpowiadać  wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych.

W złączach na łączniki mechaniczne nie należy stosować więcej niż 2 rodzaje łączników.

W przypadku złączy klejonych nie należy uwzględniać we współpracy innych rodzajów łączników.

Wykonanie elementów

Elementy  prętowe  konstrukcji  drewnianych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  przedstawionym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-15/II.02/2003 i/lub ETAG nr 007, względnie ETAG nr 011.

## KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

    - Kontrola

Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Powinna ona obejmować kontrolę w czasie wykonania (produkcji z uwzględnieniem kontroli między operacyjnej) i kontrolę zgodności (z wymaganiami).

    - Rozróżnia się kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawowaną odpowiednio przez wykonawcę oraz przez inwestora lub władze publiczne.

## Planowanie kontroli i badań

Kontrola powinna być wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwykłej przedmiotem kontroli są wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub wskazane w ustaleniach projektowych elementy lub operacje robocze.

Częstość sprawdzania losowego powinna być podana w ustaleniach projektowych. Zaleca się sprawdzanie wykonania wszystkich robót na podstawie inspekcji (oględzin) oraz co najmniej jednej ściany, stropu lub dźwigara na każdej kondygnacji na podstawie pomiarów.

Dokumentacja działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych.

Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej. Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić co najmniej kontrolę:

Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

## Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

    - Ocenę  prawidłowości  wykonania  i  zgodności  z  ustaleniami  projektowymi  należy  przeprowadzić  na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku budowy. Badanie elementów przed montażem obejmuje:

sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,

sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna.

## OBMIAR ROBÓT

    - Jednostką obmiarową jest m3.

## ODBIÓR ROBÓT

  - Odbiory międzyoperacyjne i częściowe - powinny obejmować:

zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,

rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, prawidłowość wykonania połączeń,

zabezpieczenie drewna,wymiary elementów, prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,

Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką na losowo wybranych elementach, na przykład ścianie, belce, dźwigarze.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni ściany, a następnie przez pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią

## Dokumenty

    - Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych  z  drewna  stanowią następujące   dokumenty:   projekt   techniczny,   dziennik   budowy,   dokumentacja   powykonawcza   oraz

stwierdzenie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi w dokumentacji powykonawczej .

    - Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: pełną dokumentację powykonawczą,

protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,

protokoły z odbiorów między operacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonywania robót z uwzględnieniem robót zanikających,wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót  niezgodności i działań korekcyjnych,

pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.

## Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu.

Zgodność  wykonania  konstrukcji  z  dokumentacją  projektową  stwierdza  się  na  podstawie  porównania wyników  badań  z  wymaganiami  norm  i  aprobat  technicznych  z  dodatkowymi  ustaleniami  podanymi

w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

zgodności z dokumentacją techniczną,

prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji,

prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych,

prawidłowości wykonania złączy,

prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji,

nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu,    oraz    nie    utrudniają    warunków    i    nie    obniżają    komfortu    jej    użytkowania.

W innych przypadkach zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń.

## PŁATNOŚĆ

Jednostka cenowa zawiera następujące roboty: - wszystkie roboty ujęte w SST

## PRZEPISY ZWIĄZANE

  - Normy

| PN-B-01042:1999 | Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane |
| --- | --- |
| PN-85/B-01805 | Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony |
| PN-87/B-02355 | Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne |
| PN-B-02361:1999 | Pochylenia połaci dachowych |
| PN-B-03150:2000 | Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-B-03163-1:1998 | Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia |
| PN-B-03163-2:1998/GB | Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania |
| PN-B-03163-3:1998/GB | Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze |
| PN-76/C-04906:2000 | Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania |
| PN-65/D-01006 | Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna |
| PN-82/D-94021 | Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi |
| PN-75/D-96000 | Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia |
| PN-EN 335-1:1996 | Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia - ataku biologicznego. Postanowienia ogólne |
| PN-EN 335-2:1996 | Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego |
| PN-EN 335-3:2001 | Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas zagrożenia - ataku biologicznego. Zastosowanie do płyt drewnopochodnych |
| PN-EN 336:2001 | Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne - odchyłki |
| PN-EN 338:2004 | Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości |
| PN-EN 350-1:2000 | Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości - drewna. |
| PN-EN 350-2:2000 | Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie |
| PN-EN 351-1:1999 | Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone |

|  | środkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony |
| --- | --- |
| PN-EN 351-2:2000 | Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy próbek drewna |
| PN-EN 385:2002 | Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne |
| PN-EN 386:2002 | Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne |
| PN-EN 387:2002 | Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne |
| PN-EN 460:1997 | Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w klasach zagrożenia |
| PN-EN 518:2000 | Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną |
| PN-EN 519:2000 | Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących |
| PN-EN 844-1:2001 | Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dla drewna okrągłego i tarcicy |
| PN-EN 844-2:2000 | Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące drewna okrągłego |
| PN-EN 844-3:2002 | Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne tarcicy |
| PN-EN 844-4:2002 | Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące wilgotności |
| PN-EN 844-6:2002 | Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące wymiarów tarcicy |
| PN-EN 844-9:2002 | Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące cech tarcicy |
| PN-EN 844-10:2001 | Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące przebarwień i uszkodzeń grzybowych |
| PN-EN 844-11:2001 | Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące uszkodzeń powodowanych przez owady |
| PN-EN 844-12:2002 | Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy uzupełniające i indeks ogólny |
| PN-EN 912:2000 | Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych |
| PN-EN 1309-1:2002 | Drewno okrągłe i tarcica. Metoda oznaczania wymiarów. Część 1: Tarcica |
| PN-EN 1310:2000 | Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru cech |
| PN-EN 1311:2000 | Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji |
| PN-EN1313-1:2002 | Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. Część 1: Tarcica iglasta |
| PN-EN 1438:2002 | Symbole dla drewna i materiałów drewnopochodnych |
| PN-EN 1611-1:2002 | Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu. Część 1: Europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje |
| PN-EN 1912:2000 | Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki. Zmiany Az1+Az2+Apl |
| PN-EN 1990 | Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji |
| PN-EN 1991-1-1 | Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływanie ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach |
| PN-EN 12151:2002 (U) | Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja |
| PN-EN 13271:2002 | Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy |
| EN 14081-1 | Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymałościowo-sortownicze drewna konstrukcyjnego o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne |
| EN 14592 | Konstrukcje drewniane. Łączniki. Wymagania |
| PN ISO 1791:1999 | Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia |
| PN ISO 1803:2001 | Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej |
| PN ISO 2394:2000 | Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych |
| PN ISO 2444:1999 | Złącza w budynku. Terminologia |
| PN ISO 2848:1998 | Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły |
| PN ISO 3443-1:1994 | Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia |
| PN ISO 3443-3:1994 | Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i przewidywania pasowań |

| PN ISO 3443-5:1994 | Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości stosowane do wyznaczania tolerancji |
| --- | --- |
| PN ISO 3443-8:1994 | Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych |
| PN ISO 3447:1999 | Złącza w budynku. Ogólny wykaz funkcji złącza |
| PN ISO 6242-1:1999 | Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania termiczne |
| PN ISO 8930:1997, Ak:1997 | Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Arkusz krajowy |
| PN-EN-ISO 9001:2001 | Systemy zarządzania jakością. Wymagania |
| PN ISO 9002:1996 | Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w produkcji, instalowaniu i serwisie |
| PN ISO 9003:1996 | Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w kontroli i badaniach końcowych |
| PN ISO 9004:1996 | Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne |

  - Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  -  część  A:  Roboty  ziemne,  konstrukcyjne  i rozbiórkowe, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 403/2004

- Rozporządzenie Ministra  SWiA  z  dnia  31.07.1998  r. w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru deklaracji  zgodności  oraz  sposobu  znakowania  wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, poz. 728)

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.05.2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1386).